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(Leistungserklärung)
[bookmark: _GoBack]Nr. topSeal-2017-04


	1. Varetypens unike identifikasjonskode:
	EN 15651-1: 2012-12, Typ F ext-int
TOPSEAL

	2. Type-, parti- eller serienummer:
	Se emballasjen

	3. Tilsiktet bruksområde:
	1-komponent tettestoff på basis av acrylatdispersion for intern- og ekstern anvendelse. Fuging av fasade: Typ F ext-int (F 12,5P)

	4. Produsent:
	Lange Blockhausdichtung
Wilhelmstrasse 16
73525 Schwäbisch Gmund
Tyskland

	5.  Autorisert representant:
	Ikke relevant

	6. System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser:
	System 3 for typetester. System 3 for branntekniske tester

	7. Teknisk kontrollorgan:
	Ginger CEBTP, NB-Nr. 0074 har som akkreditert testlaboratorium i System 3 gjennomført produkttestene og utstedt testrapport

	8. ETA:
	Ikke relevant



9. Angitte ytelser
Bearbeiding: Metode A; Underlag: Mørtel M2; uten primer
	Vesentlige egenskaper
	Ytelse
	Harmonisert teknisk spesifikasjon

	Brannegenskaper (EN 13501)
	Klasse E
	



EN 15651-1: 2012-12

	Farlige substanser
	Ikke påvist
	

	Sig (EN ISO 7390)
	≤ 3 mm
	

	Krymp (EN ISO 10563)
	≤ 30 %
	

	Adhesjon-/ Kohesjonsegenskaper etter nedsenking i vann (EN ISO 10591)
	≥ 100 %
	

	Bestandighet (EN ISO 8339, EN ISO 9046, EN ISO 10591)
	Bestått
	



10. Erklæring
Ytelsen for produktet som angitt i pkt.1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i punkt 9. Denne ytelseserklæring er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i pkt 4.

Underskrevet for og på vegne av produsenten av:






Øyvind Haganæs
Reint Tre AS

Aurdal, 10.02. 2019






Heinz Lange
Lange Blockhausdichtung

Schwäbisch Gmund, 10.02.2019
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